НАДЕЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

211391, Республика Беларусь отдел маркетинга и материально-технического снабжения Витебская обл., г. Орша, тел./факс (0216) 21-94-04,приемная факс (0216) 54-41-09. ул. 1 Мая, 70 тел.(0216) 21-93-95, приемная тел.(0216) 21-93-92. Веб-сайт: http:// www.osm.by E mail: info@osm.by.sbit@osm.by

Плитка бетонная для тротуаров

СТБ 1071-2007

| Наименование продукции | Размеры. см | Отгрузка на поддонах. Размер поддона 1*1,2 м |
| --- | --- | --- |
|  | ш | д | в |  |
| П.21.11.8 - Ма | 8 | 21 | 11 | в 1 м3 - 568 шт. в 1 м2 - 45 шт. 1 шт. - 0,00176 м3 = 4,22 кг. или 1 шт. - 0,02205 м2 =4,22 кг. 1 поддон = 315 шт. - 6,95 м2 - 0,5544 м3 или 245 шт. - 5,4 м2 - 0,4312 м3 |
| П.21.11.6 - Ма | 6 | 21 | 11 |  |

Технические характеристики:

- Класс по прочности на сжатие В 22,5;

- Отпускная нормируемая прочность бетона 90% от класса по прочности на сжатие;

- Морозостойкость не ниже F 250;

- Истираемость бетона не более г/см2 0,7;

- Водопоглащение бетона не более 6%. Уд. эффективная активность естественных радионуклидов, А эфф, Бк/кг 740;

- В поддоне П.21.11.8-Ма 315 шт -6,95 м2 – 0,5544 м3 или 245шт -5,4 м2 – 0,4312 м3.