НАДЕЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

211391, Республика Беларусь отдел маркетинга и материально-технического снабжения Витебская обл., г. Орша, тел./факс (0216) 21-94-04,приемная факс (0216) 54-41-09. ул. 1 Мая, 70 тел.(0216) 21-93-95, приемная тел.(0216) 21-93-92. Веб-сайт: http:// www.osm.by E mail: info@osm.by.sbit@osm.by

Камень бортовой бетонный прямой

СТБ 1097-98

| аименование продукции | Размеры, см | Отгрузка на поддонах. Размер поддона 1*1,2 м |
| --- | --- | --- |
|  | ш | д | в |  |
| БР 100.30.15-М | 15 | 100 | 30 | в 1 м3 - 23 м/п в 1 м/п - 0,095 тн. 1 м/п - 0,043 м3 1 поддон 9 м/п = 0,387 м3 1 поддон 12 м/п = 0,516 м3 |
| БРТ 100.20.8-М | 80 | 100 | 20 | в 1 м3 - 62 м/п 1 м/п - 0,016 м3 в 1 м/п - 0,035 тн. 1 поддон 20 м/п = 0,32 м3 |

Технические характеристики:

- Класс по прочности на сжатие В 30 Кл. по прочн. на растяжение при изгибе МПа В 4,0;

- Отпускная нормируемая прочность бетона 90% от класса по прочности на сжатие;

- Морозостойкость не ниже F 250;

- Водопоглащение бетона не более 6%;

- Уд. эффективная активность естественных радионуклидов, А эфф, Бк/кг не более 740.