НАДЕЖНОСТЬ. КАЧЕСТВО. УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ.

211391, Республика Беларусь отдел маркетинга и материально-технического снабжения Витебская обл., г. Орша, тел./факс (0216) 21-94-04,приемная факс (0216) 54-41-09. ул. 1 Мая, 70 тел.(0216) 21-93-95, приемная тел.(0216) 21-93-92. Веб-сайт: http:// www.osm.by E mail: info@osm.by .sbit@osm.by

Блоки из ячеистого бетона стеновые

| Вид блока | Тип блока | Размер блока | Кол-во Блоков в 1м3 | Поддон 1180*600 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  | Объем | Кол-во |
|  |  | мм | мм | мм | шт | м3 | шт |
|  | Перегородочный | 600 | 100 | 295 | 56.4972 | 0,85 | 48 |
|  |  |  | 105 |  | 53.8068 | 0.743 | 40 |
|  |  |  | 120 |  | 470.809 | 0.68 | 32 |
|  |  |  | 150 |  | 37.6648 | 0,743 | 28 |
|  |  |  | 190 |  | 29.7354 | 0,807 | 24 |
|  |  |  | 200 |  | 28.2486 | 0,85 | 24 |
|  |  |  | 210 |  | 26,9034 | 0,743 | 20 |
|  |  |  | 250 |  | 22,5989 | 0,885 | 20 |
|  |  |  | 300 |  | 18,8324 | 0,85 | 16 |
|  |  |  | 400 |  | 14,1243 | 0,85 | 12 |
|  |  |  | 500 |  | 11,2994 | 0,708 | 8 |
|  |  |  | 210 | 250 | 31,7460 | 0,788 | 25 |
|  |  |  | 395 | 250 | 16,6667 | 0,889 | 15 |
|  |  |  | 210 | 395 | 26,9034 | 0,747 | 15 |

2   категорий точности СТБ 1117-98

ГОСТ 313359 2007 ГОСТ 313360-2007

Физико технические характеристики

| Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности |
| --- | --- |
|  | D500 | D550 | D600 | D650 | D700 |
| Средняя плотность в сухом состоянии кг/м3 | 476-525 | 526-575 | 576-625 | 626-675 | 676-725 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | B 1.5 B 2.0 B 2.5 | B 1.5 B 2.0 B 2.5 | B 2.0 B 2.5 | B 2.0 B 2.5 | B 2.5 |
| Прочность на сжатие, МПА не менее | 1.62; 2.16 2.7 | 1.62; 2.16 2.7 | 2.16 2.7 | 2.16 2.7 | 2.7 |
| Марка по морозостойкости | F25 F35 | F25 F35 | F25 F35 | F25 F35 | F35 |
| Коэффициент теплопроводности ВТ/м*С не более | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.160 | 0.180 |
| Усадка мм/м не более | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Отпускная влажность % по массе не более | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Удельная активность естественных радионуклидов БК/кг не более | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Паропроницаемость мг/(м.ч.Па) | Не менее 0,2 |
| Предельные отклонения от размеров, мм | +-1.0-2.0 |